高温过孔导电滑环，结构设计紧凑，使用金对金接触材料；采用纤维刷丝和V槽环体设计，能使产品多点稳定接触，使滑环的稳定性能得到保证。

高温滑环技术特点

1环道采用“ V ”型槽的设计
2 电刷采用单丝贵金属
3 兼容数据总线协议
4 贵金属接触触点保证超长工作寿命
5 金-金接触电阻极低
6 金属不锈钢或铝合金外壳可选
7 结构小巧经凑
8 运行平滑
9 高温可以达到250℃

10 符合EMC标准

| 电气性能 Electrical Spec. |  | 可选项 Options |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 240VAC |  | 多样化外形、支持更多安装要求 |
| Rating voltage | 240VAC |  | More install method for option |
| 额定电流 | 2A/路， 并联支持5A、10A |  | 可指定导线长度 |
| Rating current | 2A/Ring,5A,10A by parrelled |  | Lead length can be appointed |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ@500 VDC |  | 导线出口方向可选 |
| Insulation resistance | 1000MΩ@500VDC |  | Cable Exit is optional |
| 耐压 | 600VDC @50HZ |  | 可附加连接器和热缩管 |
| Dielectric strength | 600VDC@50Hz |  | Available connecter and Heat-shrink tube |
| 电气噪音 | 10mΩ @6VDC,50mA,5Rpm |  | 支持更高转速：500Rpm |
| Electrical noise | 10mΩ@6VDC,50mA, 5Rpm |  | Support for higher speed:500Rpm |
| 机械性能 Mechanical Spec |  | 环境性能 Environment |
| 转速 | 300转/分钟 |  | 工作温度 | -40℃~+400℃ |
| Speed | 300Rpm |  | Working temperature | -40℃~+400℃ |
| 扭矩 | 0.01N.M |  | 机械振动 | MIL-SID-810E |
| Torque | 0.01N.M |  | Mechanical vibration | MIL-SID-810E |
| 防护等级 | IP 54 |  | 环境湿度 | 60% |
| Seal class | IP54 |  | Humidity | 10% to 90% RH non-condensing |
| 接触材料 | 贵金属：金-金 |  | 环保认证 | Lead Free, RoHS compliant |
| Contact material | Precious Metal：Gold-Gold |  | Materials | Lead Free,RoHS compliant |
| 导线规格 | 12色AWG#28 Teflon高温线 |  | CE Certified | YES |
| Lead Wire | 12color AWG#28 Teflon wire |  | CE Certified | YES |
| 设计寿命 | 3000万转 |  | *滑环寿命由滑环工作转速，工作环境和工作温度等决定 |
| Life | 00million revolutions |  |  |